Отчетный год  2015

I.  Отрасль науки: Физика (01.04.00)

II.  Приоритетное направление «Индустрия наносистем и материалов»

III.  Код ПН  __02___ ,  код ТП  ____05____     (см. Приложение 2)

# IV код ПНР ____02____ (см. приложение 3)

КРАТКИЙ АННОТАЦИОННЫЙ ОТЧЕТ О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ

РАБОТЕ ПО ТЕМЕ:

1. НАЗВАНИЕ ТЕМЫ

Фундаментальные проблемы физики магнитных наносистем

1.1.  Характер выполняемой работы (фундаментальная, прикладная, разработка) фундаментальная

1.2.  Шифры (УДК, ГАСНТИ) УДК 537.622:681.3   ГАСНТИ - 29.19.33

1.3.  Номер госрегистрации  012011554428

1.4.  Факультет (подразделение)  физический, отделение физики твердого тела

1.5.  Кафедра (лаборатория)   магнетизма

2.  РУКОВОДИТЕЛЬ(И) РАБОТЫ

2.1.  Ведяев Анатолий Владимирович

2.2.  Ученая степень и ученое звание д.ф.-м.н., профессор

2.3.  Телефон для контактов (939-4787; vedy@magn.ru)

2.1 Перов Николай Сергеевич

2.2 Ученая степень и ученое звание д.ф.-м.н., профессор

2.3 Телефон для контактов  (939-1847; perov@magn.ru)

3. ИСТОЧНИКИ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ, ПОЛУЧЕННЫЕ И ОСВОЕННЫЕ

| ИСТОЧНИКИ | ОБЪЕМЫ (тыс. руб.) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Получено | Освоено собственными силами |
| Денежные средства в виде субсидий по разделу 01 10 на выполнение фундаментальных научных исследований в соответствии с госзаданием МГУ, ч. 2 (бывший 01 10) |  |  |

4. РЕЗУЛЬТАТЫ

4.1.  Краткое  текстовое  изложение  результатов  работы   (аннотация,   объем  не более 0,5 страницы)

В 2015 году были продолжены исследования динамики уединенных изгибных волн на сверхзвуковой доменной границе ортоферрита иттрия. Были получены экспериментальные зависимости амплитуды и угла наклона переднего фронта уединенной волны от времени при разных скоростях движения доменной границы.

Было проведено экспериментальное методическое исследование, направленное на изучение реальных предельных возможностей вибрационного магнитометра фирмы LakeShore серия 7407 при изучении магнитных свойств слабомагнитных органогенных таежных почв.  Увеличение достоверности экспериментальных результатов, полученное путем увеличения массы исследуемых образцов и их тонкой механической юстировкой, не подтвердило ранее изредка наблюдаемой диамагнитной зависимости в области технического насыщения намагниченности чистых лесных подстилок.  Полученные результаты предполагают, что относительные вклады в результирующую намагниченность крупно- и мелкодисперсных ферримагнитных частиц превышают вклад органической матрицы даже для условно-фоновых образцов.

Проведены исследования возможностей магнитных методов контроля биологических и природных объектов естественного происхождения, ведутся совершенствование методов управления движением магнитных микрочастиц с помощью магнитного поля (магнитный пинцет).

Проведено исследование зависимости упругих, магнитных и электрических свойств мультиферроиков и магнитоэластиков от внешних воздействий. Было выявлено анизотропное влияние внешнего магнитного поля на эффективную диэлектрическую проницаемость магнитореологических эластомеров на основе различных типов магнитных частиц. Обнаружена анизотропия магнитной восприимчивости магнитоэластиков в скрещенных постоянных и переменных магнитных полях.

Изучены особенности магнитных и магнитооптических свойств Со/Bi/Co и Bi/Co низкоразмерных тонкопленочных систем. Обнаружено сильное влияние немагнитного слоя  на магнитно-полевое поведение изучаемых образцов.

Изучены структурные, упругие и магнитные характеристики Fe- и Со-обогащенных микропроводов с диаметром магнитной жилы вплоть до 200 микрон, полученные с помощью модернизированного метода Улитовского-Тейлора. Обнаружено сильное влияние растягивающих и закручивающих напряжений на магнитные свойства, микропроводов. Исследованы зависимости магнитных свойств бариевых ферритов от степени замещения различными элементами (цинком, вольфрамом, хромом).

Исследовано влияние магнитного поля на кинетику восстановление наночастиц кобальта из оксида в потоке водорода.

Определены характерные времена установления новой доменной структуры, обусловленные адсорбцией и десорбцией молекул этилового спирта. Времена установления в случае адсорбции и десорбции практически одинаковы и составляют 3-4 часа. На временных зависимостях ширины доменов наблюдались отклонения от монотонной зависимости ширины доменов от времени в течение короткого времени после напуска и после начала откачки паров этилового спирта.

Опубликовано 18 работ в регулярных журналах и 2 в сборниках, представлено 19 докладов на конференциях.

5. КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

Наночастицы и нанокомпозиты, аморфные материалы, магнитные полупроводники, магнитно-мягкие ферромагнитные материалы, аморфные металлические сплавы, тонкие магнитные пленки, аморфные микропровода, ферриты, антиферромагнитные вихри, магнитоэлектрический эффект.

Подпись руководителя работ______________________(Перов Н.С.)