Палладиевые катализаторы на основе модифицированных пористых ароматических каркасов для гидродеоксигенации компонентов лигнинной бионефти

Больных Ю.С., Калинина М.А.

Студент, 4 курс специалитета

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E–mail: julie.pepe.13@gmail.com

На сегодняшний день наиболее перспективными технологиями получения топлив и продуктов нефтехимии считаются процессы, предусматривающие использование возобновляемых ресурсов. Один из таких ресурсов - бионефть - жидкий продукт, получаемый при пиролизе биомассы. Однако из-за высокого содержания кислородсодержащих соединений бионефть требует предварительного облагораживания, например, с помощью процесса гидродеоксигенации.

Целью данной работы было исследование активности трех катализаторов на основе наночастиц палладия, иммобилизированных в поры пористых ароматических каркасов (PAF), в реакциях гидрирования-деоксигенации компонентов лигнинной бионефти - ванилина, анисового и салицилового альдегидов.

Были синтезированы три носителя: PAF-30, PAF-30-SO3H (носитель, модифицированный сульфогруппами) и PAF-30-TEA (носитель, модифицированный триэтиламином). В поры данных материалов были нанесены наночастицы палладия. Исследовали активность и селективность полученных катализаторов (Error: Reference source not found), а также стабильность.

Рис. 1. Гидрирование ванилина, анисового и салицилового альдегидов. Условия реакции: катализатор (2 мг); 0.26 ммоль субстрата; i-PrOH, 1.5 мл; 10 атм Н2, 80ºС, 30 мин.