## Slide 1
Машинное обоняние – безнадёжная концепция или дело техники?
Валерий Кривецкий
к.х.н., ст.н.с.
Лаборатория химии и физики полупроводниковых и сенсорных материалов
Химический факультет
МГУ имени М.В. Ломоносова

## Slide 2
Обоняние человека – 2% информации об окружающем мире
2
промышленная
бытовая
безопасность
пищевая
экологическая
военная
И не только
Контроль здоровья
удовольствие

## Slide 3
Определение газов, не имеющих запаха (H2, CO2, CH4, CO…)
Определение газов, летучих органических веществ и их смесей в низких концентрациях (млрд-1, трлн-1)
Определение токсичных, ядовитых газов (H2S, NO2, БТЭКс…)
Определение запахов без идентификации индивидуальных компонентов смеси (качество, оригинальность, готовность к употреблению продуктов питания, напитков; обнаружение пожароопасных ситуаций; неинвазивная медицинская диагностика по запаху)
Какая польза человеку от машинного обоняния ?
3

## Slide 4
Сколько запахов может различить человек ?
26 добровольцев
Попарное различение смесей из 10, 20, 30 веществ из набора 128 веществ
Верхний предел – почти 2 триллиона
Нижний предел – около 5-7 тысяч
C. Bushdid et al., Science 2014, 343, 1370-1372.
Gerkin and Castro. eLife 2015;4:e08127
4

## Slide 5
Как устроено обоняние?
Площадь обонятельного эпителия – 4-5 см2
Число обонятельных нейронов – около 10 млн
Число разных типов рецепторов – около 400
Число активных типов рецепторов – менее 100
Время жизни нейрона – до 4 нед.
Кодирование запаха – комбинация сигналов от возбужденных нейронов
5

## Slide 6
Почему обоняние собак гораздо лучше, чем у человека ?
6
Площадь обонятельного эпителия – 150-200 см2
Число обонятельных нейронов – около 200 млн
Более развитая система носовых каналов (нагрев, увлажнение воздуха)
Более интенсивный режим дыхания – 4-7 вдохов в секунду (человек – 15 вдохов в минуту)
Разделение потоков вдыхаемого и выдыхаемого воздуха
Jenkins EK, DeChant MT and Perry EB (2018). Front. Vet. Sci. 5:56.

## Slide 7
Требования к сенсорам:
Прямое преобразование химического взаимодействия в электрический сигнал
Широкий спектр детектируемых компонентов
Частичная селективность отклика
Ортогональность отклика сенсоров в массиве
Низкий предел обнаружения
Короткое время отклика и восстановления
Широкий диапазон детектируемых концентраций
Возможность длительной непрерывной работы (стабильность)
Миниатюрность
Малое энергопотребление
Возможность масштабирования
Низкая стоимость
Как научить машины восприятию запахов?
Требования к системе:
Устойчивость к колебаниям условий воздушной среды (температура, влажность, фоновые примеси)
Обучаемость (универсальность)
7

## Slide 8
1) Термокаталитические (пеллисторы)
Gastec.co.jp
Crowcon Detection Instruments
A. Harley-Trochimczyk et al., J Micromech Microeng 2017, 27.
Типы газовых сенсоров
Увеличение электрического сопротивления металлического проводника из-за нагрева в ходе реакции с газом
8

## Slide 9
Samotaev N. et al. (2021) SOI International Youth Conference on Electronics, Telecommunications and Information Technologies. Springer Proceedings in Physics, vol 255. Springer, Cham.
9
Узкий спектр детектируемых газов
Высокий предел обнаружения
Слишком низкая селективность и ортогональность
1) Термокаталитические (пеллисторы)

## Slide 10
2) Электрохимические сенсоры
Рабочий электрод – ультрадисперсный сплав Pt-Ni
Электролит – протон-проводящая мембрана
Гальванометрические сенсоры
10
CO + H2O → CO2＋ 2H+ + 2e-
1/2O2 + 2H+ + 2e- → H2O
H2S → S ＋ 2H+ + 2e-
W. Li, et al. Sensors & Actuators: B. Chemical 311 (2020) 127900
Изменение электрического тока или разности потенциалов между электродами в результате протекания электрохимической реакции
figarosensor.com

## Slide 11
F. Liu, et al. Sensors & Actuators: B. Chemical 302 (2020) 127205
Гальванометрические сенсоры
Рабочий электрод – манганат цинка (ZnMnO4)
Электролит – кислород-проводящая керамика (ZrO2-Y2O3)
11
Катод:
Анод:

## Slide 12
Потенциометрическе сенсоры
Рабочий электрод – TiO2, Ru, Pt, SWCN
Электролит – H3PW12O40
Электрод сравнения – PbO2
Сенсор водорода
L. Leonova et al., Sensors and Actuators B 230 (2016) 470–476
Рабочий электрод: H2 − 2e− → 2H+
Электрод сравнения: PbO2 + 4H + + 2e− → Pb2+ + 2H2O
Слишком высокая селективность
Большие габариты (гальванометрические сенсоры)
Короткий срок службы (гальванометрические сенсоры)
Высокая стоимость
12

## Slide 13
3) Газовые сенсоры на основе проводящих полимеров
J. Dai et al., Chem Soc Rev 2020, 49, 1756-1789.
Изменение электрического сопротивления из-за:
Хемосорбции анализируемых газов
Химического взаимодействия (отрыв протона)
Изменения структуры полимера
13

## Slide 14
14
3) Газовые сенсоры на основе проводящих полимеров
Оболочка – полианалин
Стержень – полиакрилонитрил/полианилин
C. Qu et al. Sensors and Actuators: B. Chemical 338 (2021) 129822
Долговременная стабильность (?)

## Slide 15
E. Doygolevsky et al., Small 2009, 5, 1158-1161.
15
4) Газовые сенсоры на основе металлических наночастиц
Изменение электрического сопротивления из-за изменения расстояния между частицами и блокирования туннельного эффекта электронов
Долговременная стабильность
Преимущественно детектируются ЛОС
Частицы платины в оболочке додекантиола

## Slide 16
5) Газовые сенсоры на основе полупроводниковых оксидов металлов
Изменение электрического сопротивления из-за изменения химического состояния поверхности наночастиц
figarosensor.com
16

## Slide 17
5) Газовые сенсоры на основе полупроводниковых оксидов металлов
A. V. Garshev et al., Chemphyschem 2019, 20, 1985-1996.
Сенсорный отклик
ТПД-МС NH3
17

## Slide 18
V. Krivetskiy et al., Nanomaterials-Basel 2019, 9.
5) Газовые сенсоры на основе полупроводниковых оксидов металлов
18

## Slide 19
5) Газовые сенсоры на основе полупроводниковых оксидов металлов
Модуляция рабочей температуры чувствительного элемента
19
V. V. Krivetskiy et al., Sensor Actuat B-Chem 2021, 329.

## Slide 20
5) Газовые сенсоры на основе полупроводниковых оксидов металлов
- Сбор данных для обучения нейросетевой модели
- Тестирование нейросетевой модели на независимых данных
20
Корректность распознавания газов
V. V. Krivetskiy et al., Sensor Actuat B-Chem 2021, 329.

## Slide 21
5) Газовые сенсоры на основе полупроводниковых оксидов металлов
Перекрытие откликов сенсоров в пространстве главных компонент и отсутствие корреляции данных в тренировочном и тестовом наборе, соответствующем той же газовой смеси
V. V. Krivetskiy et al., Sensor Actuat B-Chem 2021, 329.
21

## Slide 22
5) Газовые сенсоры на основе полупроводниковых оксидов металлов
Корректность распознавания газов по календарным датам
Отдельные сенсоры
Массив из 3-х сенсоров
22
V. V. Krivetskiy et al., Sensor Actuat B-Chem 2021, 329.

## Slide 23
5) Газовые сенсоры на основе полупроводниковых оксидов металлов
Частота – 20 Гц, 2400 точек данных на каждый элемент
Накопленный отклик делится на 120 сегментов
Для каждого сегмента – среднее, уклон
1) Rüffer, D. et al . Sensors 2018, 18, 1052.
2) Y. Robbin et al. Atmosphere 2021, 12(11), 1487;
Модель нейронной сети
23

## Slide 24
5) Газовые сенсоры на основе полупроводниковых оксидов металлов
Y. Robbin et al. Atmosphere 2021, 12(11), 1487;
CO | 150ppb | 200ppb
H2 | 400ppb | 2000ppb
H2O | 25%RH | 70%RH
Ацетон | 14ppb | 300ppb
Толуол | 4ppb | 300ppb
HCOH | 1ppb | 400ppb
C2H5OH | 300ppb | 1200ppb
H2
24

## Slide 25
25
Пользовательские устройства машинного обоняния на основе полупроводниковых газовых сенсоров
FoodMarble Aire
Контроль активности кишечной микробиоты по выдыхаемому воздуху, корректировка диеты
FoodSniffer
Контроль свежести мяса, рыбы и птицы по запаху