УДК 541.64

Использование сильноразветвленных полиимидов как сшивающих агентов для первапорационных мембран

Шамсутдинова Р.Н.1,2, Солдатова А.Е.1, Цегельская А.Ю.1, Монахова К.З.1, Бурть Е. С. 3, 	Плиско Т.В.3, Бильдюкевич A. В. 3, Кузнецов А.А.1.

1 Институт синтетических полимерных материалов им. Н.С. Ениколопова (ИСПМ РАН)

2 Институт тонких химических технологий имени М.В. Ломоносова МИРЭА Российского Технологического Университета

3 Институт физико-органической химии Национальной академии наук Беларуси

E-mail: rshamsutdinova2001@gmail.com

Ключевые слова: полиимиды, поликонденсация в активной среде, термопласты, мембраны для первапорации

Ароматические полиимиды – класс полимеров, сочетающих уникальные свойства: высокие термические характеристики, механические свойства, фото-, радиационную стойкость, возможность использования в экстремальных условиях. Одним из перспективных направлений использования ПИ является области газоразделения и первапорации, благодаря их высокой селективности в данных процессах. Следовательно, ПИ являются перспективными объектами в качестве мембранных материалов для улавливания диоксида углерода, концентрации и извлечении спиртов из биомассы для получения биотоплива, удаления летучих органических соединений из сточных вод и разделения алифатических и ароматических изомеров, что важно для получения сырья для химической промышленности. Кроме этого, в последнее десятилетие для данной цели активно изучаются полиимиды сложной топологии, в том числе разветвленной структуры.

В данной работе полиимиды сильно разветвленной (СР) структуры были использованы как сшивающие агенты для создания тонкоплёночных мембран для разделения смеси вода-изопропиловый спирт на основе линейного полиимида, синтезированного из 3,4-оксидианилина (3,4-ОДА) и диангидрида 4,4´-(4,4´-изопропилидендифенокси)бис(фталевый ангидрид) (диангидрид А). СР ПИ был синтезирован с использованием оригинального метода высокотемпературной каталитической поликонденсации в расплаве бензойной кислоты на основе тетраамина 9,9'-бис-[4-(3,5-ди-амино-N-3,5-бензамидо)фенилфлуорен] и диангидрида А (Рисунок 1). Изотропные непористые мембраны были получены из 2% растворов в N-метилпирролидоне и высушены при повышенных температурах под вакуумом. Содержание добавки СР ПИ составляло 5, 10, 20 % по массе от массы линейного ПИ 3,4-ОДА-ДА. Установлено, что введение СР приводит к формированию более неоднородной рыхлой ячеистой структуры по сравнению с исходной мембраной на основе линейного полиимида. Обнаружено, что при увеличении содержания СР наблюдается увеличение нормированной удельной производительности для всех составов разделяемой смеси, особенно в случае мембраны с добавкой 20 % СР. Содержание воды в пермеате также немонотонно увеличивается при 12 и 30 % воды в исходной смеси, проходя через максимум при 10 % добавки CР ПИ. Показано, что мембраны с добавками 5-20 % СР ПИ характеризуются более высоким индексами нормированной по толщине эффективности первапорации, по сравнению с исходной мембраной.

Рисунок 1 – Схема синтеза СР ПИ

Благодарность

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, грант № 20-53-04022 и Белорусского республиканского фонда фундаментальных исследований, грант №Х21РМ-058